Синтез и люминесцентные свойства смешаннолигандных комплексных соединений тербия (III) с АЛКИЛОКСИБЕНЗОЙНЫМИ кислотами и фенантролином
М.В. Меркулов, Ф.А. Колоколов
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия
Justice2050@mail.ru

Ранее [1] были получены комплексные соединения тербия (III) 
c парадодецилоксибензойной и параоктадецилоксибензойной кислотами, однако они не обладали эффективной люминесценцией. Как известно из литературных данных [2], введение молекул нейтральных азотсодержащих лигандов (1,10-фенантролин, 
2,2`-дипиридил и др.) в люминесцирующие комплексные соединения тербия и европия повышают эффективность люминесценции в несколько раз.
В связи с этим нами были получены смешаннолигандные комплесные соединения тербия (III) с парадодецилоксибензойной кислотой (HL12) и фенантролином, параоктадецилоксибензойной (HL18) кислотой и фенантролином состава Tb(L12)3  Phen 
и Tb(L18)3  Phen, соответсвенно. По данным ИК-спектров для полученных комплексных соединений была установлена бидентантная координация алкилоксибензойных кислот по карбоксильной группе и бидентантная координация фенантролина по атомам азота.
Полученные комплексные соединения обладают интенсивной люминесценцией. По данным спектров люминесценции установлено, что введение молекул 1,10-фенантролина в комплексное соединение тербия (III) с парадодецилоксибензойной кислотой увеличивает интегральную интенсивность люминесценции в 26.8 раз (см. рисунок 1), а в комплексном соединении тербия (III) c параоктадецилоксибензойной кислотой увеличивает интегральную интенсивность в 5.0 раз (см. рисунок 2).

Рис. 1. Спектры люминесценции комплексных соединений тербия (III)
с парадодецилоксибензойной кислотой (1)
и тербия (III) с парадодецилоксибензойной кислотой
и фенантролином (2)

Рис. 2. Спектры люминесценции комплексных соединений тербия (III)
с параоктадецилоксибензойной кислотой (1)
и тербия (III) с параоктадецилоксибензойной кислотой
и фенантролином (2)

1. Селиверстов А.М., Кулясов А.Н., Колоколов Ф.А. // Спектроскопия координационных соединений. 2014. С. 101.
2. D.L. Tao, Spectroscopic and TEM studies on poly vinyl carbazole/terbium complex and fabrication of organic electroluminescent device // Thin Solid Films. 436. 2003. P. 281–285.