ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛАНТАНИДОВ СО СПЕЙСЕРИРОВАННЫМИ ПИРИДИЛТРИАЗОЛАМИ
А.Н.Гусев, Г.А. Нищименко, В.Ф. Шульгин
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь
galex0330@rambler.ru

Поиск новых органических лигандов, пригодных для получения люминесцентных комплексов лантанидов, в последнее время привлекает внимание большого круга исследователей, благодаря широкому спектру областей практического применения таких люминофоров. 
В работе представлены результаты исследования фото- и электролюминесцентных свойств координационных соединений лантанидов (Ln(III) - Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Er и Yb) с новым типом хелатирующих лигандов - биспиридилтриазолилаканами (H2Ln).

n = 1-4
Были синтезированы комплексы трех типов:
Гомолигандные молекулярные комплексы [LnL1(HL1)H2O]·nH2O;
гетеролигандные молекулярные комплексы Ln(diket)2HLn;
гетеролигандные катионные комплексы [Ln(acac)2H2L3]Cl.
Синтезированные соединения охарактеризованы методами элементного и термогравиметрического анализа, а также ИК-спектроскопии. Строение комплексов установлено по данным РСА (см. рисунок). Для твердых образцов изучены фотофизические свойства. Установлено, что исследуемые координационные соединения проявляют интенсивную ионную люминесценцию при возбуждении УФ-излучением, растерании и пропускании электрического тока. Максимальное значение квантового выхода люминесценции достигает достигает 54-58 % для комплексов Eu(III) и Tb(III).
               
Рис. Строение гомо- и гетеролигандного комплексов неодима с биспиридилтриазолами - [NdL1(HL1)H2O] и Nd(DBM)2HL2.

Высокий сенсибилизирующий эффект биспиридилтриазолилалканов определяется сочетанием нескольких факторов: 
-	высокие экранирующие свойства спейсерированных гетероциклических лигандов;
-	понижение локальной симметрии ближайшего окружения иона лантанида;
-	эффективный перенос энергии от лиганда на металл. 
Сочетание высокой термической стабильности и эффективной фотолюминесценции позволяет использовать исследованные соединения в качестве эмиттеров OLED-устройств. Электролюминесцентные свойства были изучены для гетеролигандных молекулярных комплексов европия. Было установлено, что показатели яркости определяются качеством тонких пленок в устройстве, которое возрастает с увеличением длины спейсера. Наличие пиридилтриазольных фрагментов в комплексах улучшает транспортные свойства пленок и позволяет уменьшить количество слоев электролюминесцентной ячеек.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (тема 2015/701-15) и Российского фонда фундаментальных исследований (грант 15-03-02769).