ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНОСИЛАНАМИ
Касаткина Т. Б., Левашов А. С., Крылова Я. Е., Буков Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар 
tatiana_kasat@mail.ru

В настоящее время весьма актуальной является задача защиты материалов от коррозии и деградации. Проблему разрушения конструкций под действием факторов окружающей среды можно решить несколькими способами, одним из которых является создание полимерных покрытий, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками. 
Наиболее часто в строительстве используются защитные покрытия на основе эпоксидных смол. Данный вид связующего является универсальным по физико-химическим свойствам. Позволяет создать композиты, оптимальные по реологическим характеристикам в неотвержденной форме и прочностным характеристикам в отвержденной форме. 
Композиты на основе эпоксидных смол легко модифицируются для придания им необходимых свойств. Для увеличения адгезионной, когезионной прочности, снижения влагопоглощения, увеличения смачиваемости минерального наполнителя в состав композита вводятся органосиланы. Возможно несколько способов использования силанов в качестве промоторов адгезии: 
1. Введение органосиланов в полимерные грунтовочные составы. Данный метод отличается тем, что силаны вводятся в состав грунта в количестве до 2 мас %;
2.	Введение силанов в качестве добавок непосредственно в состав композиционного материала, в количествах от 0,2 до 2 мас %. Показано, что введенный таким образом 3-аминопропилтриэтоксисилан позволил увеличить прочность адгезионного связывания в объеме композита в 1,5 раза [1];
Возможна также химическая модификация полимерной матрицы органосиланами [2]. 
Для исследований нами была синтезирована силанизированная эпоксидная смола. Модификация проводилась в среде ксилола при повышенной температуре и постоянном перемешивании. В качестве модификатора использовался 3 - глицидоксипропилтриметоксисилан. Реакция проходила по схеме:

После модификации растворитель выпаривался на роторном испарителе. 
На ИК-спектре полученного вещества видно увеличение интенсивности полос в области 1300, 900, 800 см-1 отвечающих за колебания эпоксидного цикла, а также появление полосы в области 1100 см-1, подтверждающей наличие связи С-О-Si.
На основе полученной смолы были изготовлены образцы наполненных композиционных материалов для проведения физико-химических испытаний.
1.	Walker P. Organosilanes as adhesion promoters // J. of adhesion science and tehnology – 1991. –Vol. 5. – №4. –Р. 299 – 375
2. Wei-GangJi, Ji-MingHu ,LiangLiu, Jian-QingZhang, Chu-NanCao. Improvingthecorrosionperformance of epoxy coatings by chemicalmodification with silane monomers/ Surface & Coatings Technology -Vol. 201 – 2007. – P. 4789–4795.
Работа выполнена при поддержке ГАНТ РФФИ № 13-03-00833