АНОДНЫЙ СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТЕРБИЯ(III) И ГАДОЛИНИЯ(III) С 
2,3-ДИМЕТОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ В СРЕДЕ КООРДИНИРУЮЩЕГО РАСТВОРИТЕЛЯ 
М.А. Назаренко, А.И. Офлиди, Ю.Д. Каракай 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар
lantan-100@yandex.ru

В настоящее время анодный синтез является эффективным методом получения координационных соединений, позволяющим синтезировать комплексы лантаноидов, обладающие люминесцентными свойствами. Проведение синтеза в присутствии координирующих растворителей позволяет избежать координации воды,  ввиду получения координационно насыщенных соединений, обладающие эффективной люминесценцией.
Для получения комплексов  Tb(III) и Gd(III) c 
2,3-диметоксибензойной кислотой анодный синтез проводили в растворе ацетонитрила с добавлением расчетного количества координирующего растворителя - диметилсульфоксида, в стеклянной бездиафрагменной ячейке. Для устранения пассивации анода электрохимическая ячейка подвергалась в ходе синтезов ультразвуковой обработке. 
Согласно данным ИК спектров лиганд координируется с ионом лантаноида бидентатно, также установлена координация молекул ДМСО через атомы серы. При анализе термических свойств было установлено, что полученные вещества термостабильны до 240◦С.
Из анализа спектров люминесценции установлено, что полученное комплексное соединение тербия(III) с 2,3-диметоксибензойной кислотой, содержащее ДМСО, имеет интенсивность зеленого свечения люминесценции в  1,5 раза большую, чем у ранее полученного аналогичного комплекса без координирующего растворителя.