ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ люминесцирующих смешаннолигандных КОординационных СОЕДИНЕНИЙ Tb3+ С ароматическими карбоновыми кислотами 
И 1,10-ФЕНАНТРОЛИНОМ
М.А. Назаренко, А.И. Офлиди, А.В. Москвич 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар
lantan-100@yandex.ru

Использование электрохимического синтеза в неводных средах для получения люминесцирующих координационных соединений лантаноидов приводит к образованию безводных комплексов, не содержащих посторонних молекул или ионов. Однако в данном случае могут образовываться координационно ненасыщенные соединения с  высокой гигроскопичностью, что может уменьшать эффективность люминесценции. Для решения указанных проблем целесообразно использовать дополнительный лиганд - 1,10-фенантролин, что позволяет снизить число молекул воды в координационной сфере комплексных соединений. Также 1,10-фенантролин используют для повышения яркости и улучшения процессов переноса энергии.
Был проведен электрохимический синтез координационных соединений тербия(III) и гадолиния(III) с феноксибензойной, 
3,5-диметоксибензойной кислотами и  1,10-фенантролином в качестве дополнительного лиганда в среде ацетонитрила по методике растворяемого анода в двухэлектродной ячейке при непрерывном перемешивании. По окончанию синтеза выпавшие осадки отделяли от растворителя и сушили в вакуумной печи.
Анализ ИК спектров показал, что карбоновая кислота  присутствует в комплексе в ионизированном виде и бидентатно координирует с ионом металла, также установлена координация 1,10-фенантролина с комплексообразователем через атомы азота. 
На основании записанных спектров люминисценции сделан вывод о том, что комплексные соединения, имеющие в своей координационной сфере молекулы координированного
1,10-фенантролина, обладают более эффективной люминесценцией, чем ранее полученные аналогичные соединения без 1,10-фенантролина.