ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НОВЫХ БЕЗВОДНЫХ  КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЯ ЛАНТАНОИДОВ С 
ДИМЕТОКСИБЕНЗОЙНЫМИ КИСЛОТАМИ
А.И. Офлиди,  М.А. Назаренко, Д.В. Колечко 
 Кубанский государственный университет, г. Краснодар
oflidi@mail.ru

В настоящее время электрохимический синтез является перспективным и доступным методом получения координационных соединений, в частности комплексов лантаноидов с диметоксибензойными кислотами, обладающих эффективной люминесценцией. Для увеличения квантового выхода люминесценции ароматических карбоксилатов лантаноидов целесообразно получать безводные комплексные соединения, так как вода является тушителем люминесценции.
В продолжение исследований в данном направлении методами электрохимического анодного синтеза были получены новые координационные соединения тербия(III)  и гадолиния(III) с 2,5- и 2,6-диметоксибензойными кислотами в среде безводного ацетонитрила. При этом комплексные соединения лантаноидов с 2,6-диметоксибензойной кислотой ранее не удавалось синтезировать другими методами. Полученные вещества не содержат молекул воды и имеют состав LnL3.
По данным ИК спектров полученные координационные соединения не содержат свободного лиганда, так как отсутствуют полосы поглощения неионизированной карбоксильной группы, при этом осуществляется ее бидентатная координация с ионом лантаноида. 
Комплексы тербия(III) люминесцируют при комнатной температуре и имеют полосы испускания при 20920, 18315, 17000, 16000 см-1. При этом отсутствует фосфоресценция органического лиганда, что может говорить о хорошем перераспределении энергии на ион Tb3+. Также полученные соединения обладают хорошей термостабильностью, что позволяет их наносить на соответствующие подложки методом вакуумной возгонки при изготовлении электролюминесцентных устройств.