СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ БИЯДЕРНОГО КОМПЛЕКСА ЦИНКА С N,S ЛИГАНДНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ
А.И. Ураев1, В.Г. Власенко2, Н.И. Макарова1, Е.В. Коршунова1, А.С. Бурлов1 
1Научно-исследовательский институт физической и органической химии Южного федерального университета, 
г. Ростов-на-Дону 
2НИИ физики ЮФУ, Россия, г. Ростов-на-Дону
garn@ipoc.rsu.ru

Комплексы цинка с азотхалькогенным лигандным окружением могут быть использованы как синтетические модели ряда важнейших цинксодержащих негемовых протеинов, а так же в качестве активных слоев для изготовления электролюминесцентных устройств.
В результате реакции ацетата цинка и основания Шиффа 1, который в растворе, по данным ЯМР и ИК спектроскопии, находится в виде тиазолинового таутомера 1а, получен биядерный комплекс Zn(II) 2. 

Строение металлохелата 2 установлено на основании анализа EXAFS рентгеновского Zn K-края поглощения, ИК, ЯМР 1Н электронной спектроскопии. В ЯМР 1Н спектрах соединения 1а наблюдаются дублетные сигналы протонов СН, NH групп тиазолинового фрагмента при δ=6.7-6.8 м.д., которые в результате комплексообразования трансформируются в синглетный сигнал протона CH=N фрагмента в области 8.8-8.9 м.д. В ИК спектрах металлохелата 2 отмечается полоса валентных колебаний азометиновой связи в районе 1610 см-1. 
Данные рентгеновской спектроскопии поглощения (рис) с использованием вейвлет-преобразования EXAFS однозначно свидетельствуют о биядерном строении комплекса 2, в котором расстояние между атомами металла составляет 3.25 Å. Средние значения длин связей Zn-N, Zn-S равны 2.01 Å и 2.42 Å, соответственно.

МФТ XAFS Zn K- края комплекса 2 (экспериментальные МФТ- сплошная линия, теория -кружки), и  соответствующая вейвлет-карта

Электронный спектр поглощения комплекса цинка 2 в растворе CH2Cl2 характеризуется длинноволновой полосой поглощения при 406 нм и плечом при 370 нм, которые отсутствуют в спектре лиганда. В растворе CH2Cl2 это соединение обладает флуоресценцией с максимумом при 515 нм.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министества Образования и науки РФ в рамках государственного задания (базовая часть) по проекту № 1895. ИК и ЯМР экспериментальные данные получены с использованием оборудования ЦКП ЮФУ Молекулярная спектроскопия”.