ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА СМЕШАННОЛИГАНДНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕДИ, ЦИНКА И КАДМИЯ 
В.Г. Власенко1, Д.А. Гарновский3, А.С. Анцышкина4, Н.И. Макарова2, Г.Г. Садиков4, В.С. Сергиенко4, А.Л. Тригуб5, Я.В. Зубавичус5, С.И. Левченков3, А.И. Ураев2, А.С. Бурлов2
1НИИ физики ЮФУ, Россия, Ростов-на-Дону
2НИИ физической и органической химии ЮФУ, Россия, Ростов-на-Дону
3Южный научный центр РАН, Россия, Ростов-на-Дону
4Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Россия, Москва
5Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Россия, Москва
garn@ipoc.sfedu.ru

Электрохимическим методом (э/с) при комнатной температуре синтезированы разнолигандные комплексы меди(II), цинка(II), кадмия (II) [M(L)(L1)], (M=Cu(I), Cd(III)), [Zn(L)(L1)(H2O)] (II) и [Cd(L)(L2)] (IV) на основе N-(2-{[1-фенил-3-метил-5-оксо-1,5-дигидро-4H-пиразол-4-илиден)метил]амино}фенил)-4-метилбензенсульфонамида) (Н2L), 2-амино-1-этилбензимидазола (L1) и 2-аминопиразина (L2). 

Cостав и строение полученных соединений доказаны данными C, H, N, S элементного анализа, ИК- и 1Н ЯМР-спектроскопии (для II-IV), рентгеновской спектроскопии поглощения (для I, II) и магнетохимических измерений (для I). Изучены фотолюминесцентные свойства комплексов II-IV. Все три комплекса II-IV при комнатной температуре люминесцируют. При этом эти максимумы испускания комплексов Cd III, IV совпадают (λmax = 483 нм), тогда как комплекс Zn II (λmax = 492 нм) излучает в более длинноволновой области. Таким образом, влияние лигандного окружения и природы комплексообразующего металла на спектрально-люминесцентные характеристики комплексов Zn II и Cd III, IV аналогично их влиянию на абсорбционные свойства.
Окончательный вывод о строении смешаннолигандных комплексов сделан на основе результатов РСА комплекса II (см. рисунок).

Строение молекулы комплекса II.
Структура молекулярная, построена из отдельных практически плоских фрагментов. КЧ центрального атома Zn(1) равно 5 – тетрагональная пирамида. Основание пирамиды составляют три атома (N(1), N(2), O(3)) лиганда L и молекула воды О(1w), в аксиальной вершине расположен атом N(5) лиганда L1.

ИК спектры и спектры ЯМР получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования Южного федерального университета «Молекулярная спектроскопия».
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-03-00171.